计算公式：冷拉圆钢W=0.00617d 2

冷拉方钢W=0.00785a2

d—直径   a—边长   s—对边距离

冷拉六角钢W=0.0068s2

冷拉圆钢、方钢、六角钢的尺寸及质量

| 尺寸 d或a 或s /mm | 圆 钢 |  | 方 钢 |  | 六角钢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 截面 面积 /mm2 | 理论质量 # W /（kg/m） | 截面 面积 /mm2 | 理论质量 # W /（kg/m） | 截面 面积 /mm2 | 理论质量 # W /（kg/m） |
| 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.3 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 | 7.069 8.042 9.621 12.57 15.90 19.83 23.76 28.27 31.17 38.48 44.18 50.27 56.75 63.62 70.88 78.54 86.59 95.03 103.9 113.1 132.7 153.9 176.7 201.1 227.0 254.5 283.5 314.2 | 0.0555 0.0631 0.0755 0.0986 0.125 .0.154 0.187 0.222 0.245 0.302 0.347 0.395 0.445 0.499 0.556 0.617 0.680 0.746 0.815 0.888 1.04 1.21 1.39 1.58 1.78 2.00 2.23 2.47 | 9.000 10.24 12.25 16.00 20.25 25.00 30.25 36.00 39.69 49.00 56.25 64.00 72.25 81.00 90.25 100.0 110.2 121.0 132.2 144.0 169.0 196.0 225.0 256.0 289.0 324.0 361.0 400.0 | 0.0706 0.0804 0.0962 0.126 0.159 0.196 0.237 0.283 0.312 0.385 0.442 0.502 0.567 0.636 0.708 0.785 0.865 0.950 1.04 1.13 1.33 1.54 1.77 2.01 2.27 2.54 2.83 3.14 | 7.794 8.868 10.61 13.86 17.54 21.65 26.20 31.18 34.37 42.44 — 55.43 — 70.15 — 86.60 — 104.8 — 124.7 146.4 169.7 194.9 221.7 250.3 280.6 312.6 346.4 | 0.0612 0.0696 0.0833 0.109 0.138 0.170 0.206 0.245 0.270 0.333 — 0.435 — 0.551 — 0.680 — 0.823 — 0.979 1.15 1.33 1.53 1.74 1.96 2.20 2.45 2.72 |

| 尺寸 d或a 或s /mm | 圆 钢 |  | 方 钢 |  | 六角钢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 截面 面积 /mm2 | 理论质量 # W /（kg/m） | 截面 面积 /mm2 | 理论质量 # W /（kg/m） | 截面 面积 /mm2 | 理论质量 # W /（kg/m） |
| 21.0 22.0 24.0 25.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 35.0 36.0 38.0 40.0 42.0 45.0 48.0 50.0 52.0 55.0 56.0 60.0 63.0 65.0 67.0 70.0 75.0 80.0 | 346.4 380.1 452.4 490.9 530.9 615.8 706.9 804.2 907.9 962.1 — 1134 1257 1385 1590 1810 1968 2206 — 2436 2827 3117 — 3526 3848 4418 5027 | 2.27 2.98 3.55 3.85 4.17 4.83 5.55 6.31 7.13 7.55 — 8.90 9.86 10.9 12.5 14.2 15.4 17.3 — 19.3 22.2 24.5 — 27.7 30.2 34.7 39.5 | 441.0 484.0 576.0 625.0 676.0 784.0 900.0 1024 1156 1225 — 1444 1600 1764 2025 2304 2500 2809 — 3136 3600 3969 — 4489 4900 5625 6400 | 3.46 3.80 4.52 4.91 5.31 6.15 7.06 8.04 9.07 9.62 — 11.3 12.6 13.8 15.9 18.1 19.6 22.0 — 24.6 28.3 31.2 — 35.2 38.5 44.2 50.2 | 381.9 419.2 498.8 541.3 585.4 679.0 779.4 886.8 1001 — 1122 1251 1386 1528 1754 1995 2165 2433 2620 — 3118 — 3654 — 4244 4871 5543 | 3.00 3.29 3.92 4.25 4.60 5.33 6.12 6.96 7.86 — 8.81 9.82 10.9 12.0 13.8 15.7 17.0 19.1 20.5 — 24.5 — 28.7 — 33.3 38.2 43.5 |